# Преимущества продукта для клиентов

- Отличные антисварочные свойства, продление срока службы инструмента, превосходная чистота обработки поверхности

- Прозрачные, светлого цвета

- Практическое отсутствие запаха

- Приготовлены на основе базовых масел, произведенных по технологии гидропроцесса (ISOSYN)

- Пониженное образование паров и малое дымление обеспечивает безопасность на рабочих местах

- Возможность многоцелевого применения

# Свойства

Chevron Bright-Cut Metalworking Fluids являются завершенной серией бесхлорных масел для операций резки и фрезерования, которая имеет массу преимуществ по сравнению с обычными маслами для операций резки.

Уникальные синтетические антисварочные компоненты заменяют хлор и снижают содержание серы и жира, обычно необходимое для сложных операций резки . Они светлого цвета для улучшенной видимости в процессе обработки, а также слабопахнущие.

Chevron Bright-Cut Metalworking Fluids произведены на основе базовых масел ISOSYN (гидропроцес), которые обеспечивают продленный срок службы масла и безопасность рабочих мест путем увеличения температуры вспышки жидкости, а также посредством снижения уровней паров ароматики и дымления. Бесхлорная природа этих жидкостей снижает затраты на их переработку по окончании срока службы.

## Назначение

Chevron Bright-Cut Metalworking Fluids:

- Обеспечивают отличное охлаждение и смазку в широком диапазоне операций механической обработки

- Предотвращает сваривание стружки и инструмента

- Смывает стружку с рабочей зоны

- Защищает обработанные поверхности, инструмент и станки от ржавления и пятнообразования

Непачкающиеся масла, Chevron Bright-Cut NL и NM Metalworking Fluids, могут быть использованы в качестве масел двойного или тройного назначения в объединенных системах смазки (разбрызгиванием, гидравлической или шпиндельной) металлообрабатывающих станков.

Chevron Bright-Cut AM, AH, AXH, и AD Metalworking Fluids содержат активную серу и будут окрашивать медь и бронзу.

Сложность механической обработки и степень обрабатываемости металла являются критериями выбора подходящего режущего инструмента.

# Данные типовых испытаний

|  | NHG | NL | NM | AM | AH | AXH | AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron(CPS) | 233935 | 233943 | 233945 | 233944 | 233946 | 233947 | 233948 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.828 | 0.853 | 0.869 | 0.864 | 0.869 | 0.880 | 0.858 |
| API | 39,4 | 33,5 | 31,0 | 31,5 | 30,5 | 28,7 | 33,3 |
| Кинематическая вязкость сСт при 40(C сСт при 100(C | 4,68 -- | 23,7 4,9 | 38,9 6,5 | 37,1 6,36 | 41,0 6,7 | 53,0 7,8 | 12,0 7.0 |
| Вязкость, Сейболт* SUS при 100(F SUS при 210(F | 41 --- | 123 43 | 200 48 | 190 48 | 210 49 | 273 52 | 69 37 |
| Температура вспышки, (C((F) | 129(264) | 200(392) | 210(410) | 218(424) | 194(398) | 196(385) | 160(230) |
| Температура застывания, (C((F) | -6(+21) | -24(-11) | -12(+10) | -4(+25) | 0(+32) | 0(+32) | -16(+3) |
| Цвет | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.5 | L1.5 | L1.5 | L1.5 |
| Сумарное содержание серы, % | 0,1 | --- | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2.7 | 1,7 |
| Активная сера, % | -- | -- | -- | 0,5 | 1,6 | 2,6 | 1,6 |
| Фосфор,% | -- | 0,08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Препятствует появлению тумана | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Синтетические (EP) , % | -- | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 7 | 4.5 |
| Хлор, % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Жировое масло в % от объема | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

#### Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.