#### Преимущества продуктов для клиентов

Chevron Clarity Paper Machine Oils обладают следующими качествами, создавая дополнительную выгоду клиенту:

Стабильность при высокой температуре — Содержат эффективный ингибитор окисления для защиты масла от повышенных окружающих эксплуатационных температур.

Долговечность смазки — Хорошо сбалансированный пакет присадки и базового масла Группы II дают минимальное разрушение и продлевают срок жизни масла. Показывают отличные результаты на FAG FE-8 для испытания подшипников.

Отличная противоизносная защита — Соответствуют требованиям эксплуатационной характеристики FZG, Timken и AGMA EP.

Отличное отделение воды — Смазка сразу отделяется от воды.

Отличное сдерживание пены — Уменьшает количество захваченного маслом воздуха, уменьшая возможность кавитации насоса, также предотвращает поверхностную пену.

Насыщенная фильтруемость — Pall

Chevron Clarity Paper Machine Oils постоянно имеют отличную мокрую фильтруемость через мелко пористые фильтры в сравнении с маслами конкурентов.

### Взаимодействие с окружающей средой — Беззольная рецептура помогает восстановлению и рециркуляции продукта. Как установлено испытанием LC-50, масло нетоксично для живых организмов, населяющих водоемы.

Свойства

Chevron Clarity Paper Machine Oils - это циркуляционные масла применяемые в производстве целлюлозы и бумаги. Их беззольные сверхвысокого давления пакеты, включают ингибиторы ржавления, окисления и пенности. Их отличная стабильность к окислению уменьшает образование осадков. Эти масла имеют характеристики шестереночного масла EP (сверхвысокого давления), уменьшая износ, в тоже время не содержат коррозийно активных серных присадок. Беззольная рецептура помогает востановлению и регенерации циркуляционных масел. Они имеют отличные качества отделения воды (деэмульгируемость), а также, как показывает Pall – испытание фильтруемости, имеют отличную мокрую фильтруемость через мелко пористые фильтры.

Функции

Chevron Clarity Paper Machine Oils изготовлены в соответствии с самыми критическими требованиями циркуляционных масел не только для подшипников, но и всего другого оборудования, связанного с изготовлением бумаги, для таких подшипников, как валики и контрольные ролики. Эти системы подвергают масло широкому диапазону рабочих температур и ускоряют окисление. Масла постоянно загрязнены водой, побочными продуктами окисления и другим сором. Несмотря на все эти загрязняющие примеси, Chevron Clarity Paper Machine Oils в состоянии предоставить долгую и отличную эксплуатационную жизнь масел, оставляя циркуляционные системы масла чистыми и смазывая многие простые и антифрикционные подшипники, входящие в это сложное и высокоскоростное оборудование.

Применения

Серии масел Chevron Clarity Paper Machine Oil рекомендуются для применения во всех циркуляционных системах оборудования для производства бумаги, включая системы мокрого конца, подшипников сушилки и набора валиков. Chevron Clarity Paper Machine Oil успешно применяется во многих видах оборудования по изготовлению бумаги, включая Valmet, Beloit, и Voith Sulzer. Кроме этого, Chevron Clarity Paper Machine Oil превосходит самых сильных конкурентов по испытаниям фильтруемости Pall, используя маломикронные фильтры.

Chevron Clarity Paper Machine Oils ISO 100, 150, 220, 320, и 460 соответственно пригодны, как масла AGMA EP Oils 3, 4, 5, 6, и 7, для задних шестерней и закрытых шестерней привода. Chevron Clarity Paper Machine Oils ISO 220, 320 могут применяться для простых или антифрикционных подшипников.

# Данные типовых испытаний

| Классификация ISO | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 266178 | 255050 | 255076 | 255075 | 266182 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 |
| Сорт AGMA | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.869 | 0.880 | 0.885 | 0.896 | 0.896 |
| Плотность по API | 31.2 | 29.3 | 27.7 | 26.1 | 26.3 |
| Кинематическая вязкость cСт при 40(C cСт при 100(C | 95 11.3 | 143 14.6 | 209 18.4 | 304 23.5 | 437 29.0 |
| Вязкость, Сейболта SUS при 100(F SUS при 210(F | 494 65.0 | 749 78.1 | 1104 94.2 | 1616 117 | 2343 143 |
| Индекс вязкости | 105 | 101 | 97 | 98 | 95 |
| Температура вспышки, (C((F) | 276(529) | 246(475) | 249(480) | 248(473) | 278(532) |
| Температура застывания, (C((F) | -15(+5) | -15(+5) | -15(+5) | -12(+10) | -18(0) |
| Нагрузка на подшипники Timken OK, фунт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ржавление, ASTM D 665 Процедура Б | проходит | проходит | проходит | проходит | проходит |
| FZG DIN 51354 Стадия пропуска | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Стабильная окислительность, |  |  |  |  |  |
| Часы до 2.0 мг KOH/г кислотное число, ASTM D 943 | 9000 | 4500 | 4000 | 3000 | 1835 |
| Минуты до 172.37 кПа снижения давления, ASTM D 2272 | 357 | 367 | 375 | 345 | 425 |
| Фильтруемость Pall Насыщенные, мл до 172.37 кПа | >17,000 | >17,000 | >17,000 | >17,000 | — |

Средние данные типового испытания. Возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта при нормальном изготовлении.