Преимущества продукции для клиента

- Выполняет GM 6277M - новая спецификация  для антифризов с увеличенным интервалом замены GM'S

- 5 лет или 150.000-миль сервисный интервал замены

- Обеспечивает эффективную   защиту  от коррозии  алюминия, меди, чугуна, стали и медного  припоя

- Обеспечивает великолепную  защиту  как в условиях низких температур так и в условиях высокох температур.  Предотвращает возможность вскипания двигателя

- Совместим с материалами уплотнений водяного насоса и минимизирует образование отложений в системе охлаждения

- Может хранится 8 лет

- Не содержит силикатов и не образует геля в течение использования или хранения

- Имеет 100 % разлагаемость  микроорганизмами в не использованном состоянии

- Превосходные свойства передачи высокой температуры

- Не содержит нитратов, боратов, фосфатов, нитритов и аминов

- Великолепная защита алюминевых поверхностей

- Превосходящая защита в условиях  высоких рабочих температур

- Совместим с обычным антифризом. Растворение с обычным антифризом незначительно уменьшит срок эксплуатации.

Свойства

Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant универсальная охлаждающая жидкость  на основе этиленгликоля выпускаемая по запатентованной ChevronTexaco карбоксилатной технологии. Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant  не содержит нитратов, нитритов, фосфатов, боратов и аминов, для обеспечения максимальной защиты  шести основных металлических сплавов, применяемых при производстве систем охлаждения двигателя. Приминение карбоксилатной технологии  устраняет потребность в использовании при производстве , нитратов, нитритов, фосфатов, боратов и аминов  в качестве специальных присадок , традиционно используемых для этой цели.

Замена этих ингибиторов существенна для увеличения срока службы водяного насоса, потому что многие из этих обычных ингибиторов образуют отложения в системе охлаждения , что не является преимуществом. При проведеннии  испытаний  антифризов  были сравненины традиционный антифриз и антифриз выпускаемый по карбоксилатной технологии с обычными хладагентами в одинаквых эксплуатационных условиях эксплуатации, Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant   значительно уменьшил потребность в  замене водяныех насосов в течение 100 000-мильного испытания. В дополнение к эксплуатационным испытаниям были проведены дополнительные производителями уплотнительных элементов для водяных насосов, и было замечено , что Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant  более совместим с уплотнительными элементами(прокладками) чем любой другой проверенный антифриз.

Так как охлаждающая жидкость не содержит ни фосфатов ни силикатов, известковые отложения в системе охлаждения почти отсутствуют. В результате использования Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant   значительно увеличивается срок службы водяного насоса.

Срок службы охлаждающей жидкости  в автомобильном двигателе ограничен способностью ингибиторов  защищать от коррозии. Основные  ингибиторы коррозии в Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant показали, что могут оставаться более чем 95 %  концентрации после 150,000 миль пробега. Что позволяет намного увеличить интервалы замены охлаждающей жидкости, позволяя при этом не волноваться о потере защиты от коррозии.

Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant prediluted 50/50 разбавлен дистилированной водой в 50% концентрации.

| Увеличение точки замерзания | оС |
| --- | --- |
| 40% 2:3 (2 части антифриза и 3 части воды) | -24,4 |
| 50% 1:1 (1 часть антифриза и 1 часть воды) | -36,7 |
| 60% 3:2 (3 части антифриза и 2 части воды) | -52,2 |

Применение

Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant рекомендуется для использования в системах охлаждения всех типов автомобильных двигателей.

Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant соответствует:

- ASTM D 3306 для сервисного обслуживания автомобилей

- ASTM D 4985 для сервисного  обслуживания техники работающей в тяжелых эксплуатационных условия.

Разведенный (Готовый) 50/50 Антифриз Chevron DEX- COOL Extended Life Antifreeze/Coolant соответствует:

- ASTM D 4656 для обслуживания автомобилей

- ASTM D 5345 для обслуживания техники работающей в тяжелых эксплуатационных условия.

Обратить внимание: Эти изделия не должны использоваться, для защититы внутренних частей водных систем пригодных для питья против замораживания.

Для оптимальной защиты от замерзания, закипания и коррозии в течение всего года рекомендуется использовать 50-процентный раствор Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant (одна часть антифриза и одна – воды). При работе в условиях очень низких температур приготавливается 60-процентный раствор (три части антифриза/две части воды).  Не рекомендуется использовать растворы более 67%  и менее 40%.

Примечание: Данные продукты не могут быть использованы в системах подачи питьевой воды.

Рекомендуемый раствор Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant.

| Увеличение точки закипания | оС |
| --- | --- |
| 50% 1:1 (1 часть антифриза и 1 часть воды) | 129,4 |

ChevronTexaco рекомендует разбавлять данные продукты обычными охлаждающими жидкостями в пропорции не более 10%.

Chevron DEX-COOL Extended Life Prediluted 50/50 продается в готовой к использованию смеси. Не рекомендует дополнительное смешивание.

###### Защита от коррозии

Охлаждающая жидкость Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant прошел ряд лабораторных тестов, в которых использовались образцы после пробега в 100 000 миль. Данный продукт также прошел лабораторные испытания коррозии на соответствие требованиям ASTM D 1384, результаты которого совпали с результатами для новых охлаждающих жидкостей. Он также прошел тест на горячей алюминиевой поверхности на соответствие требования ASTM D 4340. Продукт Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant представляет новое поколение для всех типов двигателей. Срок службы данной охлаждающей жидкости – 5 лет или 150.000 миль пробега при использовании в двигателях внутреннего сгорания.

Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant and Prediluted 50/50  были протестированы на соответствие всем стандартам ASTM для грузового и легкового транспорта. При проведении испытаний коррозии по ASTM 1384 результаты показали некоторую потерю веса в системе ингибиторов, однако это небольшие отклонения в рамках, разрешенных для всех шести протестированных металлов.

| Результат испытаний коррозии охлаждающей жидкости Delo DEX-COOL Extended Life Coolant/Antifreeze на соответствие стандарту ASTM D 1384 |
| --- |
|  | Ограничения по стандарту ASTM | Потеря веса, мг на один образец* |
| Медь | 10 макс. | 2 |
| Припой | 30 макс. | -2 |
| Латунь | 10 макс. | 2 |
| Сталь | 10 макс. | -1 |
| Железо | 10 макс. | -3 |
| Алюминий | 30 макс. | 4 |

* Отрицательные значения показывают увеличение массы.

Стандартные охлаждающие жидкости в своем составе содержат фосфатные и борнокислые соединения и имеют более высокий уровень рН и запас щелочности (RA), чем Chevron DEX-COOL Extended Life Coolant/Antifreeze. Конечно, из данного сравнения нельзя сделать какие-либо четкие выводы об эффективности защиты от коррозии, так как запас щелочности рассчитывается на основании графика буферного действия тех ингибиторов, которые не содержатся в данной охладительной жидкости. Система ингибиторов Chevron DEX-COOL Extended Life Coolant разработана для высокоэффективной защиты от коррозии алюминиевых и других металлических деталей охлаждающих систем и имеет меньший уровень рН, чем в обычных охлаждающих жидкостях.

Ниже приведена таблица сравнительных характеристик Delo Extended Life Coolant/Antifreeze и стандартных охлаждающих жидкостей:

|  | Chevron DEX-COOL Extended Life Coolant/Antifreeze | Обычные охлаждающие жидкости и антифризы |
| --- | --- | --- |
| Уровень рН | 8,3 | 10,5 |
| Запас щелочности (мл) | 6,0 | 12,0 |

Охлаждающие жидкости c продленным сроком службы имеют более низкий уровень рН и запас щелочности, чем обычные охлаждающие жидкости. Эксплуатационные испытания с пробегом в 100000 миль показали, что уровень рН Chevron DEX-COOL Extended Life Coolant/Antifreeze снижается меньше чем на 1,5 единицы, по сравнению с уменьшением на 3 единицы для обычных охладительных жидкостей.

###### Данные типовых испытаний

Chevron DEX-COOL Extended Life Antifreeze/Coolant

| CPS Number | 227802 |
| --- | --- |
| MSDS Number | 10444 |
| Цвет | Оранжевый |
| Плотность 15/15 0 С | 1.130 |
| Температура замерзания, 0 С1 , ASTM D 1177 | -36.7 |
| PH2 , ASTM D 1287 | 8.3 |
| Резервная щелочность | 6,0 |
| Силикаты, %4 | нет |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

1 При 50 % концентрации

2 При соотношении 1:2

3 Как истенное значение

4 Как безводный щелочной метасиликат

Chevron DEX-COOL Extended Life Prediluted 50/50

Antifreeze/Coolant

| CPS Number | 227803 |
| --- | --- |
| MSDS Number | 10444 |

# Footnotes

RA определяется в миллилитрах , из расчета, что для снижения уровня рН 10 мл антифриза до 5,5 рН необходимо 0,1 мл соляной кислоты.