## Преимущества для покупателя

Смазки для пищевого оборудования Chevron FM ALC EP обладают следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

- Отличная защита от износа и ржавления

- Универсальность применения –неправильное применение продукта исключено. Сводит складские запасы до одного продукта, который может использоваться в различном оборудовании. Производится в трех наиболее распространенных марках NLGI в полном соответствии с требованиями для данного вида оборудования.

- Снижает эксплуатационные расходы

- Снижает износ и вымывание смазки  – смазки обеспечивают отличную защиту от износа и обладает высокой водостойкостью, в связи с чем увеличивает срок эксплуатации оборудования

- Повышенная водостойкость – смазки сохраняют консистенцию смазки при смешивании с водой либо при распылении на нее воды.

- Отличная прокачиваемость – смазки полностью подходят для централизованных систем смазки. Легко прокачивается в обычных насосах для консистентной смазки.

- Повышенная температура каплепадения – гарантируют защиту, сохраняя свои свойства при повышенных температурах.

- Умеренно липкая консистенция и улучшенные адгезионные свойства

- Контроль качества – смазки производятся при строгом контроле качества, что обеспечивает наивысшую степень очистки, требуемую для смазочных материалов, используемых в производстве пищевых продуктов.

- Соответствие государственным и федеральным нормам и правилам – состоят из материалов, одобренных Управлением по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве случайных добавок к пищевым продуктам.

- Защита от коррозии – обеспечивают отличную защиту от коррозии в результате обработки пищевых продуктов и при очистке оборудования

- Антизадирные свойства ЕР – отличные результаты испытаний на нагрузку по Тимкену и на сварную точку на четырехшариковой машине.

#### Свойства

Пищевые смазки Chevron FM ALC EP – это высокоэффективные универсальные смазочные материалы, которые по цвету белые, не имеют запаха и вкуса и обладают водоотталкивающими свойствами.

Смазки Chevron FM ALC EP выпускаются в трех классах NLGI и специально разработаны для пищеперерабатывающей и консервной промышленности.

В состав смазок Chevron FM ALC EP входит загуститель на основе алюминиевого комплекса и пищевых белых масел, а также высокоэффективный пакет ингибиторов ржавления. По консистенции он мягкие и маслообразные, а также по текстуре немного клейкие.

Все классы NLGI данных смазок содержат специальный пакет присадок, которые придают им улучшенные адгезионные и вязкостные характеристики.

## Применение

Смазки Chevron FM ALC EP – это универсальные смазочные материалы, которые подходят для всего оборудования, установленного на консервных заводах, а также заводах по производству напитков, картофельных и кукурузных чипсов, конфетных фабриках, мясо- и птицеперерабатывающих заводах, фабриках по производству замороженных пищевых продуктов и так далее, для которого требуется консистентная смазка. Данные смазочные материалы специально рекомендованы для такого оборудования, где возможен случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами.

Смазка Chevron FM ALC EP NLGI 0 рекомендуется для низкотемпературных эксплуатационных условий, особенно для использования в централизованных системах смазки.

Классы NLGI 1 и 2 предпочтительны для смазки общего оборудования завода, в том числе электрических моторов и колесных транспортных средств, где обычно используются смазочные материалы Н2, зарегистрированные Национальным фондом санитарной защиты.  Универсальность их применения позволяет использовать на заводе всего один вид смазки.

Класс NLGI 2 также рекомендуется для такого оборудования, где смазка подвергается воздействию повышенной температуры, пара и центробежных сил, в связи с чем велика опасность ее сдвига.

Обычно смазки Chevron FM ALC EP применяются на перерабатывающих заводах, в том числе для смазки:

- Подшипников электромоторов

- Подшипников вала насоса

- Конвейерных лент

  - Коренных, внешних и роликовых подшипников

- Пищеперерабатывающего оборудования – в рычажных механизмах

- Автоматических систем смазки

- Насосов для нагнетания смазки

- Подшипников с консистентной смазкой

- Направляющих и других скользящих деталей

- Самоходного оборудования

- Колесных подшипников

- Пресс-масленок

- Закаточного оборудования

Смазки Chevron FM ALC EP:

- производятся в соответствии с требованиями Управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к смазочных материалам, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами, а также стандарта 21 CFR 178/3570 и других разделов, упоминаемых в нем.  Смазочные материалы, для которых разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами, не должны загрязнять их в концентрации более 10 промилле.

- зарегистрированы Национальным фондом санитарной защиты США (NSF) и допускаются для использования на пищеперерабатывающих заводах и рядом с ними в качестве смазочного материала, для которого разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами (Н1). Программа регистрации непищевых веществ NSF является продолжением программы одобрения продуктов и составления их списков Министерством сельского хозяйства США в соответствии с тем, отвечают ли эти продукты нормативным требованиям к их применению, анализом их состава и проверкой наклеиваемых на них этикеток.

Данные типовых испытаний

| Класс NLGI | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 230202 | 230203 | 230204 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 14860 | 14860 | 14860 |
| Рабочие температуры, 0С Минимальная1 Максимальная2 | -20 163 | -20 163 | -20 163 |
| Пенетрация смазки при 250С Перед перемешиванием После перемешивания | 340 370 | 295 325 | 250 280 |
| Температура каплепадения, 0С | 232 | 260 | 260 |
| Нагрузка ОК по Тимкену (Timken OK load), фунт | 40 | 40 | 40 |
| Испытания на четырехшариковой машине Нагрузка сваривания, кг Диаметр пятна износа, мм | 500 0,60 | 500 0,60 | 500 0,60 |
| Загуститель, % Тип | 5,8 алюминиевый комплекс | 6,9 алюминиевый комплекс | 7,7 алюминиевый комплекс |
| Класс вязкости ISO, эквивалент базового масла | 220 | 220 | 220 |
| Кинематическая вязкость* сСт при 400С сСт при 1000С | 200 20,6 | 200 20,6 | 200 20,6 |
| Вязкость по Сейболту* сек. Сейболта при 1000F сек. Сейболта при 2100F | 1045 104 | 1045 104 | 1045 104 |
| Индекс вязкости* | 120 | 120 | 120 |
| Температура вспышки, 0С* | 246 | 246 | 246 |
| Температура застывания, 0С* | -25 | -25 | -25 |
| Консистенция | Мягкая, клейкая |
| Цвет | Белый |

Средние данные типового испытания. При стандартном  производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

1 Минимальная рабочая температура – самая низкая температура, при которой нанесенная смазка сохраняет свои смазывающие свойства. Большинство смазок при данной температуре не прокачиваются.

2 Максимальная рабочая температура – самая высокая температура, при которой смазочный материал можно использовать при частой (ежедневной) смазке деталей.

* Определено по минеральному маслу, полученному в процессе вакуумной фильтрации.