## Преимущества для покупателя

Смазка Chevron FM CSC EP обладает следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

- Непревзойденная защита от износа – данный продукт усилен загустителем на основе сульфоната кальция и обеспечивает повышенную защиту от износа при высоких нагрузках и обеспечивает максимальную производительность оборудования.

- Универсальность применения –неправильное применение продукта исключено. Сводит складские запасы до одного продукта, который может использоваться в различном оборудовании. Производится в двух наиболее распространенных марках NLGI в полном соответствии с требованиями для данного вида оборудования.

- Снижает эксплуатационные расходы – обеспечивает долгосрочную защиту за счет повышенной устойчивости к сдвигу

- Снижает износ и вымывание смазки  – смазки обеспечивают отличную защиту от износа и обладают высокой водостойкостью (ASTM D 1264), в связи с чем увеличивает срок эксплуатации оборудования

- Повышенная водостойкость – смазки сохраняют консистенцию смазки при смешивании с водой, либо при распылении на нее воды.

- Отличная прокачиваемость – смазки полностью подходят для централизованных систем смазки. Легко прокачивается в обычных насосах для консистентной смазки.

- Повышенная температура каплепадения – гарантируют защиту, сохраняя свои свойства при повышенных температурах.

- Умеренно липкая консистенция и улучшенные адгезионные свойства

- Контроль качества – смазки производятся при строгом контроле качества, что обеспечивает наивысшую степень очистки, требуемую для смазочных материалов, используемых в производстве пищевых продуктов.

- Соответствие государственным и федеральным нормам и правилам – состоят из материалов, одобренных Управлением по федеральному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве случайных добавок к пищевым продуктам.

- Защита от коррозии – обеспечивают отличную защиту от коррозии в результате обработки пищевых продуктов и при очистке оборудования

- Антизадирные свойства ЕР – отличные результаты испытаний на нагрузку по Тимкену и на сварную точку на четырехшариковой машине.

#### Свойства

Смазки Chevron FM CSC EP – это смазки для оборудования пищевой промышленности, коричневые по цвету смазки, без запаха, без вкуса, с превосходными  водоотталкивающими свойствами, особенно в той области, где высока степень каскадной воды

или при фактически непрерывном погружении подшипников в воду.

Применим в двух NLGI степенях, и Chevron FM CSC EP был разработан как для пищевых производств, так и для консервной промышленности.

Смазки Chevron FM CSC EP включают в себя усовершенствованный комплекс сульфоната кальция, как загустителя, а также пищевое бело масло с высокоэффективными ингибиторными свойствами к ржавлению.

Они мягкие и жирные по строению.

## Применение

Смазки Chevron FM CSC EP – это универсальные смазочные масла для оборудования пищевой промышленности, пригодные для всех машин с консистентной смазкой в консервном производстве, при бутылировании напитков и производстве консервов, при производстве картофельных и кукурузных чипсов, при производстве сладостей, при упаковке мяса и птицы, при производстве замороженных продуктов, а также для другого пищевого оборудования и установки для обработки. Они специально рекомендованы для крайне значимого применения там, где смазки становится сопутствующими ингредиентами

NLGI 1 и 2 предпочтительнее для смазки заводского оборудования, такого как электрические моторы и колёсные транспортные средства, где NSF-зарегистрированные H 2 смазки также используются.

Смазки NLGI 1 степени также хорошо работают во многих централизованных автоматических смазочных системах.

Смазки NLGI 2 степени также хорошо зарекомендовали себя когда смазки подвергаются воздействию высоких температур, пару и воздействию центробежных сил, возникающих в результате отключений.

Смазки Chevron FM CSC EP находят своё обычное применение для технологических установок, включая:

- Для электрических подшипников гидромоторов

- Подпорки и направляющие

- Подшипники вала привода насоса

- Передвижное оборудование

- Автоматические системы смазывания

- Подшипники колёс

- Шприц для нагнетания смазки

- Маслёнки

- Подшипники с консистентной смазкой

- Закаточные машины

- Пищевые погрузочно-разгрузочные устройства – механическая линия

- Конвейерные ремни

- головные, хвостовые и роликовые подшипники

Смазки Chevron FM CSC EP – это смазки для оборудования пищевой промышленности:

- Специально разработаны в соответствии с требованиями FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) при второстепенных пищевых контактах, 21CFR 178.3570, и другие такие же вышеприведённые ссылки. Эти смазки при второстепенном контакте с пищей не загрязняет пищу выше уровня 10 ppm.

- Сертифицированы NSF и разрешены как смазки, которые имеют второстепенный непрямой контакт (H1) внутри и около пищевого производственного процесса.  NSF по программе производства непроизводственных товаров являются продолжением USDA, одобренной и внесённой в программу, которая основывается на требованиях по регламентированию компонентов и классификации по категориям.

- Имеют сертификат Кosher и  Pareve.

- Одобрено пищевым Канадским инспекционным отделом для использования на ряде одобренных предприятий  и для использования на пищевом оборудовании или механических частях, где контакт с пищей только непрямой.

Данные типовых испытаний

| Класс NLGI | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 230205 | 230206 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 14862 | 14862 |
| Рабочие температуры, 0С (0F) Минимальная1 Максимальная2 | -40 (-40 204(400) | -40 (-40) 204(400) |
| Пенетрация смазки при 250С (770F) Перед перемешиванием После перемешивания | 325 325 | 280 280 |
| Температура каплепадения, 0С (0F) | 300(572) | 300(572) |
| Нагрузка ОК по Тимкену (Timken OK load), фунт | 60 | 65 |
| Испытания на четырехшариковой машине Нагрузка сваривания, кг Диаметр пятна износа, мм | 500 0,45 | 620 0,45 |
| Промывание водой, ASTM D1264, 175 0F 790С, % потери | - | 2,75 |
| Загуститель, % Тип | 24,5 Комплекс сульфоната кальция | 27,0 Комплекс сульфоната кальция |
| Класс вязкости ISO, эквивалент базового масла | 100 | 100 |
| Кинематическая вязкость* сСт при 400С сСт при 1000С | 100 10.8 | 100 10.8 |
| Вязкость по Сейболту* сек. Сейболта при 100 0F сек. Сейболта при 210 0F | 523 63 | 523 63 |
| Индекс вязкости* | 90 | 90 |
| Температура вспышки, 0С (0F) * | 220(429) | 220(429) |
| Температура застывания, 0С (0F) | -13(+9) | -13(+9) |
| Текстура | Мягкий, клейкая |
| Цвет | Tемно-коричневый |

Средние данные типового испытания. При стандартном  производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

1 Минимальная рабочая температура – самая низкая температура, при которой нанесенная смазка сохраняет свои смазывающие свойства. Большинство смазок при данной температуре не прокачиваются.

2 Максимальная рабочая температура – самая высокая температура, при которой смазочный материал можно использовать при частой (ежедневной) смазке деталей.

* Определено по минеральному маслу, полученному в процессе вакуумной фильтрации.