## Преимущества для покупателя

Гидравлическая жидкость Chevron Hydraulic Oil 5606A обладает следующими свойствами, которые создают дополнительную выгоду для потребителей:

- Минимальные изменения вязкости – в широком диапазоне рабочих температур.

- Низкая температура застывания – обеспечивает бесперебойную работу оборудования даже при очень низких температурах, которые бывают на субстратосферных высотах.

- Стабильность на сдвиг – для продленного срока службы жидкости

#### Свойства продукта

Гидравлическая жидкость Chevron Hydraulic Oil 5606A производится на основе тщательно подобранных нефтяных базовых масел высокой степени очистки с низкой вязкостью и низкой температурой застывания. Она содержит высококачественный улучшитель вязкости, предотвращающий сдвиг вязкости масла и обеспечивающий очень высокий индекс вязкости. В ее состав также входят противоизносная и антиокислительная присадки. Также содержит красный краситель.

Низкая вязкость базовых масел, входящих с состав жидкости, в сочетании с высокоэффективным улучшителем вязкости, стабильным на сдвиг,  обеспечивают очень высокий индекс вязкости жидкости (300+). Это является самой главной технической характеристикой смазочных средств или гидравлических масел, используемых на оборудовании, которое эксплуатируется в очень широком диапазоне температур от -540С до 1350С.

Так как базовые масла производятся на нефтяной основе и не являются синтетическими продуктами, низкая температура застывания необходима, чтобы предупредить засорение фильтров.

Кроме этого, противоизносные присадки и ингибитор пенообразования помогают предотвратить кавитацию насоса и значительно увеличивают срок службы как самого насоса, так и сервоклапанов.

## Применение

Гидравлическая жидкость Chevron Hydraulic Oil 5606A производится специально для универсального применения и может использоваться как в гидравлических системах автомобилей и промышленного оборудования, эксплуатируемых в экстремально холодных условиях, например, на Северном склоне Аляски, где нельзя использовать обычные смазочные материалы.

Гидравлическая жидкость Chevron Hydraulic Oil 5606A может использоваться в гидравлических системах, которые оборудованы уплотнениями и прокладками из синтетической резины. Она не рекомендуется для систем, в которых должны использоваться жидкости на основе спирт-касторовой смеси.

Chevron Hydraulic Oil 5606A не совместима и не может заменяться авиационными синтетическими гидравлическими жидкостями.

Не использовать жидкость в системах, находящихся под высоким давлением, в присутствии искр, открытого пламени и горячих поверхностей. Работать только в помещении, оборудованном вентиляцией. Хранить в закрытом контейнере.

Данные типовых испытаний

| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 247707 |
| --- | --- |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 818 |
| Плотность по API | 29,7 |
| Кинематическая вязкость сСт при -400С сСт при 400С сСт при 1000С | 510 15,0 5,5 |
| Вязкость по Сейболту сек. Сейболта при 1000F сек. Сейболта при 2100F | 80 45 |
| Индекс вязкости | 300+ |
| Температура вспышки, 0С (0F) | 82 |
| Температура застывания, 0С (0F) | -63 |

Средние данные типового испытания. При стандартном  производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.