### Преимущества продукта для клиентов

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW обладают следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

Высокая стойкость к окислению – более длительный срок эксплуатации, чем при использовании традиционных смазок при высоких давлениях.

Защита от ржавления и коррозии – Обеспечивает отличную защиту от коррозии как в присутствии меди, так и стали.  Соответствует испытаниям на коррозию дистиллированной водой (ASTM D 665A) и синтетической соленой водой (ASTM D 665В)

Минимальное изменение вязкости при эксплуатации в широком диапазоне температур.

Ингибирование пенообразования – Содержит специальную противопенную присадку.  Устраняет проблемы как пенообразования, так и аэрации.

Отличные противоизносные свойства

Соответствует требованиям основных изготовителей насосов – Классы ISO 32, 46 и 68 соответствуют требованиям основных производителей гидравлических насосов, предъявляемым к гидрожидкостям, обеспечивающим защиту от износа, которые используются как в крыльчатых, так и в поршневых насосах.

Хорошая стойкость в присутствии воды при прохождении испытания на гидролитическую устойчивость ASTM D 2619 и в присутствии меди и стали при 135(С (275(F) при прохождении испытания на термическую стойкость Cincinnati Machine (ранее Cincinnati Milacron).

Быстрая сепарация воды – Предотвращает образование ржавчины за счет быстрого высвобождения воды.

Хорошая фильтруемость – Отличная гидролитическая и термическая устойчивость предотвращает образование отложений, которые могут препятствовать фильтрации в оборудовании с жесткими допусками.

Свойства

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW разработаны для обеспечения максимальной защиты гидравлических насосов. Они обеспечивают отличную защиту от износа, препятствуют окислению и коррозии, а также подавляют пенообразование и аэрацию.  Все классы характеризуются великолепной способностью к деэмульгированию.

В силу особенностей своего применения гидравлические системы подвергаются ускоренному износу, если они на защищены чистыми, высококачественными, противоизносными маслами для гидравлических систем.  Колебание давлений на насосах и клапанах может вызвать увеличение контакта "металл-металл", если не будет обеспечена защита от износа.  Противоизносные присадки в маслах для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW образуют покрытие на металлических поверхностях, тем самым сводя к минимуму контакт "металл-металл", который особенно выражен в крыльчатых, поршневых и шестеренчатых насосах..  Необходимость в обеспечении защиты от износа возрастает пропорционально росту гидравлических давлений после того, как они превысят 1000 psi.

Применение

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW являются универсальными смазками, чей ассортимент по классу вязкости представлен ISO от 10 до 68.

Классы ISO 10 и 22 могут использоваться в качестве смазочных материалов для шпинделей или масел для теледвигетлей на борту судна.

Классы ISO 32б 46 и 68 наиболее часто употребляются в гидравлических системах в крыльчатых, поршневых и шестеренчатых насосах, особенно в тех случаях, когда давления превышают 1000 psi.  Их также можно использовать для смазки поршневых компрессоров, работающих с небольшой нагрузкой, а также в качестве смазок общего назначения в мастерских для двигателей и подшипников.

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW ISO 46 и 68 удовлетворяют требованиям спецификаций AGMA 1 и 2, соответственно.

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW ISO 32, 46 и 68

соответствуют требованиям крупных изготовителей насосов, в том числе:

Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ-25

Racine Model S

имеют одобрение в соответствии со спецификациями Cincinnati Machine (ранее Cincinnati Milacron) P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)

имеют одобрения Denison HF-0/T6C, HF-0/T5D и HF-2.

Масла для гидравлических систем Chevron Hydraulic Oils AW разрешены USDA для применения на мясо- и птицекомбинатах, находящихся под надзором федеральных органов, в качестве смазки H2, которая не имеет контакта с пищей.

Не использовать в работающих под высоким давлением системах вблизи пламени, искр или горячих поверхностей.  Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.  Контейнеры должны быть закрытым.

Данные типовых испытаний

| Класс ISO | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 255677 | 255676 | 255675 | 255674 | 255673 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 4611 | 7457 | 7457 | 7457 | 7457 |
| Класс Американской ассоциации изготовителей зубчатых колес (AGMA) | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.885 | 0.853 | 0.858 | 0.864 | 0.864 |
| Плотность по API | 27.7 | 33.7 | 32.6 | 31.8 | 31.6 |
| Кинематическая вязкость сСт при 40(C сСт при 100(C | 10.3 2.5 | 23.1 4.4 | 33.6 5.5 | 46.0 6.7 | 64.6 8.4 |
| Вязкость Сейболта SUS при 100(F SUS при 210(F | 63 35 | 120 41 | 173 45 | 238 49 | 335 54 |
| Индекс вязкости | 48 | 98 | 98 | 97 | 99 |
| Температура вспышки, (C((F) | 154(309) | 177(351) | 220(428) | 218(424) | 235(455) |
| Температура застывания, (C((F) | -39(-38) | -36(-33) | -33(-27) | -30(-22) | -30(-22) |
| Стойкость к окислению Часы до кислотного числа 2.0 mg KOH/g, ASTM D 943 | -- | -- | (6000 | (6000 | (3000 |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.