## Преимущества продукта для клиентов

Трансмиссионное масло Chevron RPM Arctic Gear Lubricant обладает следующими качествами, создавая дополнительную выгоду клиенту:

- Повышеной экономией топлива – понижением  трения и снижением смазочного торможения.

- Пониженым износом в результате применения присадки с высокой противоизносной характеристикой.

- Улучшенной смазочной способностью в холодных эксплуатационных условиях в результате хорошей характеристики текучести.

- Защита шестерен и подшипников с эффективными ингибиторами пены и ржавения.

## Свойства

Chevron RPM Arctic Gear Lubricant это многофункциональная автомобильная смазка для работы в тяжелых условиях предназначена для эксплуатации в суровых климатических условиях окружающей среды.

Разработана с базовыми маслами ISOSYN™ и смешана с присадками сверхвысокого давления, противоизносной, ограниченого скольжения, ингибиторами коррозии, ржавения, антипенными  присадками, также как и присадкой повышающей индекс вязкости и стабилизируещей сдвиг.

Chevron RPM Arctic Gear Lubricant разработана для максимальной защиты автомобильных зубчатых передач эксплуатируемых в очень суровых климатических условиях, где текучесть смазки для защиты шестерен и подшипников становится критической, где низкая вязкость поспешно содействует избавлению задержанных пузырьков воздуха и этим поставляя лучшую пленку смазки на движущиеся части.

Применение

Трансмиссионное масло Chevron RPM Arctic Gear Lubricant рекомендуется для всех автомобильных задних осей и зубчатых передач ручных трансмиссий, работающих в суровом арктическом климате или там, где изготовитель оборудования рекомендует иной диапазон вязкости, чем у стандартных смазок шестерней SAE 80W-90 или SAE 85W-140.

Трансмиссионное масло Chevron RPM Arctic Gear Lubricant соответствует:

API категорий GL-4, GL-5 и MT-1.

Разработано для удовлетворения эксплуатационных характеристик  SAE J 2360 (Выпущены вместо MIL-PRF-2105E).

Данные типовых испытаний

| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 250412 |
| --- | --- |
| № по Листку данных по безопасности материалов (MSDS) | 4726 |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.880 |
| Плотность API | 28.6 |
| Кинематическая вязкость* сСт при 40(C сСт при 100(C | 94 16,8 |
| Вязкость по Сейболту Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру Сейболта при 100(F Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру Сейболта при 210(F | 475 87 |
| Вязкость по Брукфилду сантипуаз при -12(С сантипуаз при -40(С | - 120,000 |
| Индекс вязкости | 195 |
| Температура образования канавки, (C((F) | -50(-58) |
| Температура застывания, (C((F) | -45(-49) |
| Задир меди, ASTM D 130 3 часа при 1200С | 1B |
| Timken OK Load, фунты | 50 |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.