{0>CUSTOMER BENEFITS<}100{>Преимущества для покупателя <0}

{0>Chevron Rando® HD Premium Oil MV delivers value through:<}71{>Масло Chevron Rando HD Premium Oil MV обладает следующими свойствами:<0}

- {0>• High oxidation stability — Longer service life than with conventional lubricants used in high pressure service.<}94{>Высокая стабильность к окислению – дольше срок службы, чем у обычных смазочных материалов, используемых в оборудовании высокого давления.<0}

- {0>• Excellent protection against rust and corrosion — Gives excellent protection against corrosion of both copper and steel.<}89{>Превосходная защита от коррозии и ржавления - обеспечивает отличную защиту как медных, так и стальных деталей.<0} {0>Passes the ASTM D 665A distilled water rust test and ASTM D 665B salt water rust test.<}100{>Прошло испытания на ржавление с дистиллированной водой ASTM D665A и с солёной водой ASTM D665B.<0}

- {0>• Super high viscosity index — Minimum change in viscosity over wide operating temperatures.<}92{>Очень высокий индекс вязкости – минимальный сдвиг вязкости в широком диапазоне рабочих температур.<0}

- {0>• Foam inhibition — Contains special foam suppressant.<}100{>Ингибирование пенообразования - содержит специальную присадку, погашающую пенообразование.<0} {0>Eliminates both foaming and aeration problems.<}93{>Предотвращает как вспенивание, так и аэрацию. <0}

- {0>• Seal conditioning — For longer seal life and leak resistance.<}0{>Защита уплотнений – для продления срока службы уплотнений.<0}

- {0>• Excellent antiwear properties — Provides excellent wear protection.<}0{>Превосходные противоизносные свойства – обеспечивает отличную защиту от износа.<0}

- {0>• Good stability in the presence of water in the ASTM D 2619 Hydrolytic Stability Test.<}0{>Хорошая стабильность в присутствии влаги по результатам испытания на гидролитическую стабильность ASTM D 2619.<0}

- {0>• Fast water separation — Prevents rust problems by fast release of water.<}100{>Быстрая сепарация влаги - предотвращает ржавление за счёт быстрого отделения воды от масла.<0}

- {0>• Good filterability — Excellent thermal and hydrolytic stability prevents formation of deposits which may interfere with filtration in equipment having close tolerances.<}100{>Хорошая фильтруемость – повышенная гидро- и термостойкость предотвращает отложение осадка, который может затруднять фильтрацию масла в фильтрах с малой пропускной способностью.<0}

- {0>• Excellent demulsibility<}0{>Отличная способность к деэмульгированию <0}

{0>FEATURES<}100{>СВОЙСТВА<0}

{0>Chevron Rando HD Premium Oil MV is a versatile multiviscosity lubricant designed to give maximum protection to hydraulic pumps.<}0{>Chevron Rando HD Premium Oil MV – это универсальный загущённый смазочный материал, специально разработанный для максимальной защиты гидравлических насосов.<0}

{0>It is formulated with ISO SYN® base stocks and contains a shear stable viscosity index improver.<}0{>Оно производится на основе базовых масел ISO SYN® и содержит присадку, повышающую индекс вязкости и стабильность к ее сдвигу.<0} {0>The multiviscosity feature of Chevron Rando HD Premium Oil MV allows even and continuous power transmission over a wide temperature range with a minimum of shudder, and increased accuracy.<}0{>Загущённость масла Chevron Rando HD Premium Oil MV обеспечивает плавную и непрерывную передачу мощности в широком температурном диапазоне, предотвращает вибрацию и повышает точность переключения.<0}

{0>Hydraulic systems, due to the nature of their operation, experience accelerated wear unless they are protected by clean, high quality antiwear hydraulic oils.<}100{>Сам характер эксплуатации гидравлических систем обуславливает их повышенный износ во время работы. В связи с этим им необходима защита при помощи чистых высококачественных гидравлических масел с противоизносными свойствами.<0}

{0>Surging pressures in pumps and valves can increase metal-to-metal contact unless antiwear protection is present.<}0{>Без защиты от износа резкие скачки давления в насосах и клапанах могут также увеличить вероятность сухого трения металлических деталей.<0} {0>The antiwear additives in Chevron Rando HD Premium Oil MV plate out on the metal surfaces and minimize the metal-to-metal contact that is most severe in vane-, piston-, and gear-type pumps.<}0{>Противоизносные присадки Chevron Rando HD Premium Oil MV осаждаются на металлической поверхности.<0} {0>This plating minimizes metal-to-metal contact, which is most severe in vane-, piston-, and gear-type pumps.<}0{>Это до минимума снижает вероятность сухого трения, особенно при эксплуатации в суровых условиях в лопастных, поршневых и шестерённых насосах.<0}

{0>As hydraulic pressures increase over 1000 psi, the need for antiwear protection increases proportionally.<}100{>По мере того, как давление в гидравлической системе повышается до 1000 пси (70 атм.), потребность в эффективных противоизносных присадках пропорционально растёт. <0}

{0>APPLICATIONS<}100{>ПРИМЕНЕНИЕ <0}

{0>Chevron Rando HD Premium Oil MV is recommended for hydraulic or circulating oil systems, including marine on-deck machinery, hydraulic actuated loading bins, or equipment that runs at various operating temperatures.<}79{>Масло Chevron Rando HD Premium Oil MV рекомендовано для гидравлического оборудования либо систем циркуляции масла, в том числе установленных на палубе морских судов, гидравлических погрузочных бункеров или оборудования, работающего в широком диапазоне температур. <0}

{0>Chevron Rando HD Premium Oil MV meets all major pump manufacturers’ requirements including:<}0{>Масло Chevron Rando HD Premium MV отвечает требованиям всех основных производителей насосного оборудования, в том числе:<0}

{0>• Eaton-Vickers I-286-S, M 2950-S, 35VQ25A<}100{>• Eaton-Vickers I-286-S, M2950-S, 35VQ25A<0}

{0>• Racine Model S<}100{>• Racine Модель S<0}

{0>• Denison HF-0, HF-2<}100{>• Denison HF-0, HF-2 <0}

{0>• Cincinnati Machine P-68<}0{>• Cincinnati Machine P-68<0}

{0>In a clean, dry environment, Chevron Rando HD Premium Oil MV typically meets a dielectric strength of 35 kV (ASTM D 877).<}0{>В чистых и сухих условиях масло Chevron Rando HD Premium Oil MV  обычно обладает диэлектрической прочностью 35 кВ (ASTM D 877).<0}

{0>Do not use in high pressure systems in the vicinity of flames, sparks and hot surfaces.<}100{>Не применяйте данное масло в системах высокого давления в присутствии открытого пламени, искр либо вблизи горячих поверхностей. <0} {0>Use only in well ventilated areas.<}100{>Работайте с маслом только в хорошо проветриваемых помещениях. <0} {0>Keep container closed.<}100{>Храните в закрытом контейнере.<0}

{0>Данные типовых испытаний<}100{>Данные типовых испытаний<0}

| {0>Product Number <}100{>Номер продукта по классификации Chevron <0} | 277314 |
| --- | --- |
| {0>MSDS Number <}100{>Номер Листка безопасности материала <0} | 23695 |
| {0>Approximate SAE Grade <}0{>Примерная марка SAE <0} | {0>5W-20<}0{>5W-20<0} |
| {0>API Gravity <}100{>Плотность, API <0} | 31,5 |
| {0>Viscosity, Kinematic <}100{>Вязкость, кинематическая<0} {0>cSt at 40°C <}100{>сСт при 40°C <0} {0>cSt at 100°C <}100{>сСт при 100°C <0} | 30,4 6,94 |
| {0>Viscosity, Saybolt <}100{>Вязкость, по Сейболту<0} {0>SUS at 100°F <}100{>сек. Сейболта при 100°F <0} {0>SUS at 210°F <}100{>сек. Сейболта при 210°F <0} | 154 49,4 |
| {0>Viscosity Index <}100{>Индекс вязкости<0} | 200 |
| {0>Flash Point,°C(°F) <}100{>Температура вспышки, °C(°F) <0} | 196(385) |
| {0>Pour Point,°C(°F) <}100{>Температура застывания, °C(°F) <0} | -50(-58) |

Средние данные типового испытания.<0} {0>При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.<}100{>При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.