Преимущества для покупателя

Масла Chevron Rando HDZ обладают следующими свойствами:

- Высокая стабильность к окислению – продлённый срок службы по сравнению с обычными смазочными материалами, используемыми в оборудовании высокого давления.

- Защита от коррозии и ржавления – обеспечивают отличную защиту как медных, так и стальных поверхностей. Прошли испытания на ржавление как дистиллированной водой ASTM D665A, так и солёной ASTM D665B.

- Высокий индекс вязкости – незначительный сдвиг вязкости в широком диапазоне рабочих температур.

- Ингибирование пенообразования - содержат специальную присадку, предотвращающую пенообразование. Останавливают как вспенивание, так и аэрацию.

- Отличные противоизносные свойства – демонстрируют превосходную защиту от износа при проведении испытания на одобрение по стандарту Denison HF-0.

- Хорошая стабильность – при испытаниях на гидролитическую стабильность ASTM D2619 в присутствии воды и на термостойкость на стендах компании «Цинциннати Милакрон» в присутствии меди и стали при 135°C.

- Быстрая сепарация влаги - предотвращают ржавление за счёт быстрого отделения воды от масла.

- Хорошая фильтруемость – повышенная гидро- и термостойкость предотвращает отложение осадка, который может затруднять фильтрацию масла в фильтрах с малой пропускной способностью.

СВОЙСТВА

Масла Chevron Rando HDZ разработаны для максимальной защиты гидравлических насосов. Они производятся на основе базовых масел ISO SYN® с добавлением ингибиторов ржавления и окисления, присадок, предотвращающих износ, вспенивание, аэрацию, а также повышающих индекс вязкости и обеспечивающих стабильность к сдвигу.

Сам характер эксплуатации гидравлических систем обуславливает их повышенный износ во время работы. В связи с этим необходимо применение в них чистых высококачественных гидравлических масел с противоизносными свойствами.

Без защиты от износа резкие скачки давления в насосах и клапанах могут также увеличить вероятность сухого трения металлических деталей.

Противоизносные присадки Chevron Rando HDZ осаждаются на металлической поверхности. Это до минимума снижает вероятность сухого трения, особенно при эксплуатации в суровых условиях в лопастных, поршневых и шестерённых насосах.   По мере того, как давление в гидравлической системе повышается до 1000 пси (70 атм.), потребность в эффективных противоизносных присадках пропорционально увеличивается.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Chevron Rando HDZ – это универсальные смазочные материалы, выпускаемые с загущённостью ISO 15, 22, 32, 46, 68, and 100, которая обеспечивает плавную и непрерывную передачу мощности в широком температурном диапазоне, предотвращает вибрацию и повышает точность переключения.

Они рекомендованы для гидравлического оборудования либо систем циркуляции масла, в том числе установленных на палубе морских судов, гидравлических погрузочных бункеров или оборудования, работающего в широком диапазоне температур.

Масла Chevron Rando HDZ ISO 32, 46 и 68 отвечают требованиям основных производителей насосного оборудования:

• Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25A

• Racine Модель S

• Cincinatti Machine P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO68)

• Denison HF-0, HF-2

В чистых и сухих условиях масла Chevron Rando HDZ ISO 15, 22, 32, 46, 68 и 100 обычно обладают диэлектрической прочностью 35 кВ (ASTM D 877).

Не применяйте данные масла в системах высокого давления в присутствии открытого пламени, искр либо вблизи горячих поверхностей.  Работайте с ними только в хорошо проветриваемых помещениях.  Храните в закрытом контейнере.

Данные типовых испытаний

|  | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер продукта по классификации Chevron | 273282 | 273264 | 273260 | 273261 | 273262 | 273263 |
| Номер Листка безопасности материала | 23543 | 23537 | 23537 | 23537 | 23537 | 23537 |
| Плотность, API | 28,4 | 31,7 | 33,1 | 32,2 | 31,1 | 30,9 |
| Вязкость, кинематическая сСт при 40°C сСт при 100°C | 15,8 4,0 | 23,1 5,1 | 32,0 6,3 | 46,0 8,3 | 68,0 11,0 | 100,0 14,1 |
| Вязкость, по Сейболту сек. Сейболта при 100°F сек. Сейболта при 210°F | 85,3 39,7 | 119 43,3 | 163 47,4 | 234 54,0 | 346 63,8 | 513 75,6 |
| Индекс вязкости | 159 | 155 | 153 | 157 | 154 | 143 |
| Температура вспышки, °C(°F) | 150(302) | 188(370) | 220(428) | 186(367) | 212(414) | 232(450) |
| Температура застывания, °C(°F) | -54(-65) | -53(-63) | -50(-58) | -45(-49) | -42(-44) | -39(-38) |
| Стабильность к окислению, часов до ОКЧ 2,0 мг КОН/г, ASTM D 943 | — | — | >5000 | >5000 | >5000 | >3000 |
| Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D 877 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Средние данные типового испытания. При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.