ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Масла Chevron Regal R&O обладают следующими свойствами:

- Длительный срок службы за счёт отличной термостойкости и стабильности к окислению.

- Отличная способность к деэмульги-рованию, которая обеспечивает хорошие смазывающие свойства, повышенную прочность масляной плёнки и защиту от износа за счёт быстрого водоотделения.

- Отличная деаэрация в масляных системах турбулентных турбин, благодаря ингибитору пенообразования, ускоряющему воздухоотделение и предотвращающему вспенивание.

- Защита от ржавления металлических поверхностей, благодаря эффективному ингибитору ржавления и коррозии.

- Универсальность в применении за счёт высокой эффективности свойств позволяет заменять данными смазочными материалами другие компрессорные, турбинные и гидравлические масла. Благодаря этому сокращаются складские запасы.

- Безопасность для окружающей среды – все марки вязкости данного масла не образуют золы.  Это облегчает утилизацию и переработку отработанного масла.  Предполагается, что масла Chevron Regal R&O безопасны для водных организмов.

СВОЙСТВА

Масла Chevron Regal R&O  обеспечивают защиту от ржавления, ингибирование окисления и подавление пенообразования.

Они успешно проходят Испытание на коррозию в присутствии свежей воды (ASTM В 665, Метод А), а также более жёсткое Испытание в присутствии синтетической морской воды (ASTM В 665, Метод В).

Благодаря высокой степени очистки, данные масла обладают высокой термоокислительной стабильностью, которая ещё больше усилена уникальным пакетом эффективных присадок.  Эта термостойкость и устойчивость к окислению также предотвращают образование в результате процесса окисления отложений либо едких соединений.

Масла Chevron Regal R&O способны выдерживать довольно высокие температуры в течение длительного периода времени.

Они обладают очень хорошей способностью к деэмульгированию, обеспечивающей быстрое отделение воды.

Эти масла обеспечивают эффективное отделение вовлечённого воздуха, в связи с чем они образуют высокопрочную масляную плёнку между движущимися узлами и предотвращают кавитацию насоса.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла Chevron Regal R&O с марками вязкости от ISO 32 до ISO 150 рекомендованы для применения в подшипниках электродвигателей, воздушных компрессорах, редукторах, гидроэлектрических и паровых турбинах, а также гидравлических системах (за исключением тяжелонагруженных систем, для которых рекомендованы  такие продукты, как Chevron AW Hydraulic Oils или Chevron Rando®).

Масла Chevron Regal R&O также могут применяться в мастерских в качестве универсального машинного масла.  Универсальные свойства этих масел позволяют применять их вместо других специализированных смазочных материалов, что приводит к сокращению эксплуатационных затрат и складских запасов.

Chevron Regal R&O 32

- отвечает требованиям:

— General Electric GEK 28143A, GEK 46506D

— Alstom HTGD 90117

— Siemens TLV 901304

— требованиям учреждений стандартизации ASTM D4304, British Standard 489 и DIN 51515 к новым смазочным материалам, применяемым в газовых и паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

• Cincinnati Machine P-38

Chevron Regal R&O 46

- отвечает требованиям:

— General Electric GEK 28143A

— Alstom HTGD 90117

— Siemens TLV 901304

— требованиям учреждений стандартизации ASTM D4304, British Standard 489 и DIN 51515 к новым смазочным материалам, применяемым в газовых и паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

• Cincinnati Machine P-55

Chevron Regal R&O 68

- отвечает требованиям:

— General Electric, Alstom, Westinghouse,

- и другим требованиям производителей оригинального оборудования (ОЕМ) к гидроэлектрическим, наземным и морским паровым турбинам и сопутствующим редукторным передачам.

— требованиям учреждений по стандартизации ASTM D4304, British Standard 489 и DIN 51515 к новым смазочным материалам, применяемым в газовых и паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

• Cincinnati Machine P-54

Chevron Regal R&O 100

отвечает требованиям:

— General Electric, Alstom, Westinghouse и других производителей оригинального оборудования (ОЕМ) к гидроэлектрическим, наземным и морским паровым турбинам и сопутствующим редукторным передачам.

— требованиям учреждений стандартизации ASTM D4304, British Standard 489 и DIN 51515 к новым смазочным материалам, применяемым в газовых и паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

Не применяйте масла Chevron Regal R&O 32, 46 или 68  в системах высокого давления в присутствии открытого пламени, искр либо вблизи горячих поверхностей.  Работайте с маслами только в хорошо проветриваемых помещениях.  Храните в закрытом контейнере.

Не применяйте эти масла в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.

Внимание, отработанные смазочные материалы могут повредить некоторые защитные покрытия (например, краску).  Если они будут применяться там, где нанесено какое-либо защитное покрытие, рекомендуется проконсультироваться с производителем оборудования по поводу предварительных мер по подготовке поверхности.

Данные типовых испытаний

|  | ASTM | 115a | ISO 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер продукта по классификации Chevron |  | 277311 | 277312 | 273209 | 273210 | 273211 | 273212 | 273213 | 273215 | 273214 | 273275 | 277313 |
| Номер Листка безопасности материала |  | 23566 | 23566 | 23566 | 23566 | 23566 | 23566 | 23566 | 23569 | 23569 | 23569 | 23569 |
| Плотностьb , API | D 287 | 30,5 (27,6) | 34,2 (32,1) | 32,9 (31,3) | 31,7 (30,2) | 31,2 (29,1) | 30,7 (28,1) | 29,8 (27,1) | 28,5 (26,1) | 27,5 (25,4) | 26,4 | 26,3 |
| Вязкость, кинематическая сСт при 40°C сСт при 100°C | D 445 | 115 12,2 | 23,1 4,4 | 30,4 5,2 | 43,7 6,5 | 64,6 8,4 | 95,0 10,8 | 143 14,2 | 220 19,0 | 304 23,2 | 460 31,3 | 646 39,6 |
| Вязкость, по Сейболту сек. Сейболта при 100°F сек. Сейболта при 210°F | D 445 | 602 68,5 | 120 41,2 | 157 43,7 | 226 48,0 | 335 54,5 | 495 63,1 | 750 76,4 | 1163 96,8 | 1618 116 | 2463 152 | 3474 193 |
| Индекс вязкости | D 2270 | 96 | 102 | 100 | 98 | 99 | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 99 |
| Температура вспышки, °C(°F) | D 92 | 278 (532) | 220 (428) | 222 (432) | 224 (435) | 245 (473) | 262 (504) | 284 (543) | 294 (561) | 298 (568) | 310 (590) | 312 (594) |
| Температура застывания, °C(°F) | D 97 | -15(+5) | -15(+5) | -30(-22) | -27(-17) | -24(-11) | -15(+5) | -15(+5) | -12(+10) | -12(+10) | -12(+10) | -12(+10) |
| Ржавление, Метод В, 24 часа | D 665 | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл | прошёл |
| Стабильность к окислениюb, часов до достижения ОКЧ 2,0 мг КОН/г | D 943 | — (>2000) | >6000 (>3000) | >6000 (>3000) | >6000 (>3000) | >5500 (>2500) | >5500 (>2000) | >3500 (>1500) | >2200 (>1200) | >1800 (>1100) | >900 (>900) | >900 |
| Время до падения давления в 25 psi, мин. | D 2272 | — (>575) | >1000 (>700) | >1000 (>750) | >950 (>700) | >950 (>650) | >950 (>600) | >700 (>550) | >500 (>450) | >400 | >350 | >350 |
| Испытание на стенде FZG, стадии прохождения, DIN 51354 |  | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |

а. Продаётся на среднем западе и востоке США и Канады.

b. Средние значения для продуктов, производимых на заводах в восточной части от Скалистых гор (Бейонн, Чарльстон, Сисеро, Луисвилль и Порт-Артур), в скобках.

Средние данные типового испытания. При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.