# Преимущества для потребителя

Трансмиссионное масло Chevron Supreme LS Gear Lubricant обладает следующими свойствами:

- Снижает складские расходы — одно трансмиссионное масло для обычных дифференциалов и дифференциалов повышенного трения. Это экономит деньги, место и время, и помогает избежать пересортицы.

- Продлевает срок службы — противоизносные и противозадирные (ЕР) свойства предохраняют гипоидные и другие передачи от износа и выкрашивания.

- Длительный срок службы — обусловленный исключительной термоокислительной стабильностью.

Chevron Supreme LS Gear Lubricant  это высококачественное многоцелевое трансмиссионное масло. Оно содержит модификаторы трения и поэтому может применяться как для долива, так и для полной замены в дифференциалах повышенного трения.

Chevron Supreme LS Gear Lubricant  готовится с использованием серо-фосфорных ЕР-присадок на базе термически стабильного гидрокрекингового базового масла (Группа II), и модификаторов трения (LS-присадки) для придания фрикционных свойств. Кроме того, в состав вводятся ингибиторы коррозии и окисления, антипенная присадка и депрессор.

ЕР-присадки в масле Chevron Supreme LS Gear Lubricant снижают износ и задир шестерен путем образования на поверхности зубцов защитной микропленки, твердость которой ниже твердости самого металла. Давление между зубцами и выделяющаяся при трении теплота заставляют серо-фосфорную присадку реагировать с поверхностью зубца в точке контакта, что и создает защитную пленку.

LS-присадки тщательно подобраны для обеспечения необходимых фрикционных свойств в дифференциалах повышенного трения, без какой-либо потери качества в обычных узлах.

Исключительная термическая стабильность минимизирует образование осадков и отложений из продуктов окисления масла, что продлевает срок службы шестерен, вкладышей и манжет.

Применение

Chevron Supreme LS Gear Lubricant имеет следующие области применения:

- Все дифференциалы, для которых предписан продукт соответствующего класса вязкости и уровень API GL-5

- Дифференциалы повышенного трения

- Дифференциалы, требующие трансмиссионного масла API GL-5 с добавкой модификатора трения

- Механические коробки передач и коробки отбора мощности, где предписано масло API GL-5

- Несинхронизированные коробки передач на автобусах и тяжелых грузовиках

- Раздаточные коробки полноприводной техники

- Все узлы, где предписано трансмиссионное масло класса GL-5 по API.

Chevron Supreme LS Gear Lubricant соответствует или превосходит следующие спецификации:

API MT-1 / GL-5
MIL-PRF-2105E

Данные типовых испытаний

| Класс вязкости SAE | 80W-90 |
| --- | --- |
| Плотность, кг/л | 0.89 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с при 40°C при 100°C | 140.8 14.2 |
| Вязкость динамическая, Брукфильд, при -26°C, мПа*с | 90,000 |
| Индекс вязкости | 98 |
| Температура вспышки, °C | 221 |
| Температура застывания, °C | -33 |

#### Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.